ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ Dу 500 - 1400 мм 
СВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
на Ру ( 2,5 МПа (≈ 25 кгс/см2)

ОСТ 36-24-77

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

Москва

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по монтажным и специальным строительным работам (ВНИИмонтажспецстрой)

Зам. директора по научной работе, д-р техн. наук Б.В. Поповский

Зав. лабораторией технологических трубопроводов, канд. техн. наук Р.И. Тавастшерна

Руководитель темы, канд. техн. наук А.И. Бесман

Исполнители Т.А. Тузова, В.О. Озеров

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным техническим управлением Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

Начальник В.М. Орлов

Начальник отдела норм и стандартов В.И. Аксенов

СОГЛАСОВАНЫ с Госгортехнадзором СССР

Зам. начальника управления по котлонадзору и подъемным сооружениям А.И. Мурачев

Главными управлениями Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР:

ГлавУПП

Главный инженер Ю.С. Летников

Главхиммонтажем

Главный технолог Б.А. Тыркин

Главнефтемонтажем

Главный технолог В.М. Ашмян

Главтехмонтажем

Главный технолог Д.С. Корелин

Главметаллургмонтажем

Зам. начальника В.И. Фотеев

Главлегпродмонтажем

Зам. начальника Д.М. Гайдамак

УТВЕРЖДЕНЫ и ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 29 марта 1977 г. № 69

Заместитель министра С.В. Подобедов

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ Dу 500 - 1400 мм СВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ на Ру ( 2,5 МПа (≈ 25 кгс/см2). ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ Размеры | ОСТ 36-24-77 Вводится впервые |
| --- | --- |

Приказом Минмонтажспецстроя СССР от 29 марта 1977 г. № 69 срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали на Ру ( 2,5 МПа (≈ 25 кгс/см2).

| Размеры, мм | Условное давление Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dу | dу | Dн | dн | L | H | S | S1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | неагрессивных | среднеагрессивных |  |  |
|  | 300 |  | 325 |  |  | 7 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,5 (25) | - | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 8 | - | 1,6 (16) | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 10 | - | 2,5 (25) | 151 |  |
| 500 | 400 | 530 | 426 |  |  | 7 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82 |  |
|  |  |  |  | 400 | 400 | 10 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 12 | - | 2,5 (25) | 158 |  |
|  | - |  | - |  |  | 7 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | - | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  | - | 2,5 (25) | 168 |  |
| 600 | 300 | 630 | 325 | 450 | 450 | 8 | 6 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 10 | - | 2,5 (25) | 213 |  |
|  | 400 |  | 426 |  |  | 8 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 12 | - | 2,5 (25) | 220 |  |
|  | 500 |  | 530 |  |  | 8 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 14 | - | 2,5 (25) | 228 |  |
|  | - |  | - |  |  | 8 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | - | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  | - | 2,5 (25) | 237 |  |
|  | 100 |  | 426 |  |  | 8 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 8 | - | 1,6 (16) | 313 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | 2,5 (25) | - | 354 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 12 | - | 2,5 (25) | 445 |  |
|  | 500 |  | 530 |  |  | 8 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 186 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 228 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 10 | - | 1,6 (16) | 318 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | 2,5 (25) | - | 359 |  |
| 800 |  | 820 |  | 550 | 550 | 20 | 14 | - | 2,5 (25) | 451 |  |
|  | 600 |  | 630 |  |  | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 12 | - | 1,6 (16) | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | 2,5 (25) | - | 368 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 15 | - | 2,5 (25) | 458 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199 |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249 |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  | - | 1,6 (16) | 347 |  |
| 800 | - | 820 | - | 550 | 550 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | 2,5 (25) | - | 396 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | - | 2,5 (25) | 493 |  |
| 1000 | 500 | 1020 | 530 | 650 | 650 | 8 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | - | 1,6 (16) | 525 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 2,5 (25) | - | 647 |  |
|  | 600 |  | 630 |  |  | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 273 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | - | 1,6 (16) | 531 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 12 | 2,5 (25) | - | 653 |  |
|  | 800 |  | 820 |  |  | 8 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 14 | - | 1,6 (16) | 547 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 16 | 2,5 (25) | - | 674 |  |
|  | - |  | - |  |  | 8 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  | - | 1,6 (16) | 573 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 2,5 (25) | - | 715 |  |
|  | 800 |  | 820 |  |  | 10 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 14 | - | 1,6 (16) | 824 |  |
| 1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 750 | 750 | 10 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 16 | - | 1,6 (16) | 846 |  |
|  | - |  | - |  |  | 10 |  | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491 |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 | - | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  | - | 1,6 (16) | 879 |  |
| 1400 | 800 | 1120 | 820 | 850 | 850 | 12 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1061 |  |
|  | 1000 |  | 1020 |  |  | 12 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1070 |  |
|  | 1200 |  | 1220 |  |  | 12 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 738 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1113 |  |
|  | - |  | - |  |  | 12 | - | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1150 |  |

2. Назначение и условия применения тройников - по ОСТ 36-19-77.

3. Конструкция, размеры, масса и условное давление тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3.1. Тройники по ОСТ 36-24-77 допускается применять только при отсутствии возможности присоединения ответвляемой трубы непосредственно врезкой, конструкция которой устанавливается проектом.

4. Материал и технические требования - по ОСТ 36-26-77.

Пример условного обозначения

равнопроходного тройника Dн = 820 мм, S = 16 мм из стали ВСт3сп:

Тройник 820(16 ВСт3сп ОСТ 36-24-77;

переходного тройника Dн = 820 мм, dн = 530 мм, S = 10 мм и S1 = 7 мм из стали ВСт3сп:

Тройник 820(10 - 530(7 ВСт3сп ОСТ 36-24-77.

лист регистрации изменений

ОСТ _______________________________

(Обозначение стандарта)

| Изм. | Номер листов (страниц) | Номер документа | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |